가치 있는 소비자 운동으로 같이 가는 행복한 소비사회!

		(사)소비자공익네트워크 Consumer Network for Public Interest
사단법인 소비자공익네트워크 / 04072 서울시 마포구 독막로6길 11 우대빌딩 4,5층 회장 김연화 / 대표전화 : 02-325-3300 / 팩스 : 02-325-3389 / 홈페이지 www.sobo112.or.kr 공정거래위원회 비영리민간단체 제13호
연락처	02-325-3300, sobijanet@naver.com
배포일	2020년 8월 6일 (총 16쪽)
보도일	2020년 8월 7일 조간 방송·인터넷 매체는 8월 6일 낮 12시부터 사용
보도자료(2020-8-1 호) 바이크쇼츠 품질 비교정보

「바이크쇼츠」, 패드 두께 및 압축경도 등 제품 간 성능 차이 있어,

- 전제품 표시 사항 기준에 부적합 등 -

자전거는 운동기구로써 스포츠 및 여가활동에 이용되고 있을 뿐 만 아니라 일상생활 속에서도 근거리 운송수단으로써도 많이 애용되고 있다. 그러나 바이크쇼츠는 운동복과 일상복의 경계가 무너지면서 바이크쇼츠로서의 기능이 없는 제품도 바이크쇼츠로 출시되면서 소비자 혼란이 발생되고 있다.

(사)소비자공익네트워크에서는 바이크쇼츠에 대한 정보를 소비자에게 제공하기 위하여 총 9개 브랜드 9개 제품을 대상으로 품질을 비교분석하여 소비자의 합리적인 구매를 도울 수 있는 정보를 제공하고자 한다.

바이크쇼츠에 관한 품질 비교정보는 (사)소비자공익네트워크 홈페이지(www.sobo112.or.kr) 및  ʻ행복드림 열린소비자포털(www.consumer.go.kr)ʼ 내 ʻ비교공감ʼ란을 통해 소비자에게 제공될 예정이다.

■ (안전성) 전 제품이 유해물질에 대한 안전기준*에 적합한 것으로 나타남

* 안전기준준수 부속서 1(가정용 섬유제품)

■ (완제품 내세탁성) 치수, 색상, 표면, 형태 등에 변화가 있는지를 평가하는 내세탁성 시험 결과, 전 제품이 섬유제품 권장품질 기준**을 만족함

** 한국소비자원 섬유제품 품질권장기준(2016)

■ (내구성) 겉감에 올뜯김(스낵성) 등이 생기지 않는지 평가하는 표면변화 시험을 진행한 결과, 3개 제품***이 섬유제품 권장품질기준에 미흡한 것으로 나타남

*** 길이 및 폭 방향 둘 다 미흡 - 2개 제품(브랜드명 : RUDY, MCN), 길이 방향 미흡 - 1개 제품(브랜드명 : 2nd wind)

■ (염색성) 땀이나 물, 일광 등의 요인에 의해 색상이 변하지 않는 정도를 평가한 결과 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 충족한 것으로 나타났으나, 마찰에 의해 색이 묻어나는 정도를 확인하는 마찰견뢰도 시험 결과에서는 1개 제품****이 마른 상태에서 섬유제품 권장품질기준에 미흡한 것으로 나타남

**** 표면 건조상태에서 염색성 미흡 - 1개 제품(브랜드명 : MCN)

■ (기능성 평가) 땀을 빠르게 흡수하는 정도인 흡수속도를 측정하기 위해 10회 세탁 후 시험을 진행한 결과, RUDY, ARDEN, SHIMANO 제품이 상대적으로 가장 우수한 것으로 나타남

■ (항균성 평가) 균의 증식을 억제하는 정도를 평가하는 항균도*****를 시험한 결과, 전 제품이 항균도가 99.9% 이하인 것으로 나타나 전 제품이 항균성은 없는 것으로 나타남

***** 황색포도상구균의 균에 대해 시험함

■ (패드 성능 평가) 두께 및 두께줄음률(반복압축영구줄음정도)정도의 시험 결과 제품에 따라 품질의 차이가 있는 것으로 나타남

◦ 두께의 경우, SPERANZA 제품이 상대적으로 가장 얇았으며(10.8mm), ARDEN 제품이 상대적으로 가장 두툼(20.4mm)했음

◦ 되풀이압축영구줄음정도는 SHIMANO 제픔이 상대적으로 가장 우수(초기 두께 대비 0.08mm 감소)하였으며, fox korea 제품이 상대적으로 가장 많이 줄어든(0.375mm 감소) 것으로 나타났으나, 양호한 것으로 보임

◦ 단단하거나 푹신한 정도를 나타내는 압축경도의 시험 결과, 제품에 따라 차이가 있었으며, ARDEN 제품이 가장 푹신(45N)한 것으로 나타났으며, CASTELLI 제품이 가장 단단(145N)한 것으로 나타남

■ (품질표시사항) 제품의 의무표시사항을 확인한 결과, 조사대상 9개 제품 모두 일부 항목이 누락 또는 미표시하여 전 제품 표시사항 기준에 부적합******한 것으로 나타남

****** 제품별 부적합 사항
구분	브랜드	부적합 사유
1	ARDEN	- 혼용률 부적합(섬유종류 다름) - 혼용률 통일문자 미사용 - 제조자명 또는 수입자명 미표시 - 제조연월 미표시 - 표시자 주소 및 전화번호 미표시
2	RUDY	- 제조연월 미표시
3	santic	- 혼용률 통일문자 미사용 - 제조자명 또는 수입자명 미표시 - 제조연월 미표시 - 표시자 주소 및 전화번호 미표시
4	fox korea	- 제조자명 또는 수입자명 미표시, 제조연월 미표시
5	2nd wind	- 혼용률 통일문자 미사용 - 제조연월 미표시
6	SHIMANO	- 혼용률 부적합(오차범위이상)
7	SPERANZA	- 혼용률 부적합(미표시)
8	CASTELLI	- 혼용률 통일문자 미사용 - 제조자명 또는 수입자명 미표시 - 제조연월 미표시 - 표시자 주소 및 전화번호 미표시
9	MCN	- 혼용률 부적합(오차범위이상) - 혼용률 통일문자 미사용

< 붙임 1 > 바이크쇼츠 주요 시험·평가 결과

< 붙임 2 > 바이크쇼츠 구매 및 사용 시 주의사항

< 붙임 3 > 바이크쇼츠 종합 결과표

< 붙임 1 >

바이크쇼츠 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

◦ 소비자 설문조사를 통해 시중 유통・판매 중인 바이크쇼츠 중 소비자 구입경험이 높은 바이크쇼츠 9개 브랜드를 선정하였다.

* 최근 3년 이내에 바이크쇼츠를 구입한 경험이 있는 만 20세 이상의 성인 소비자 400명을 대상으로 실시한 설문조사(2019년 7월) 결과를 바탕으로 브랜드를 선정함

◦ (선정기준) 소비자 설문조사 결과를 바탕으로 전문가 자문회의를 거쳐 세부 형태는 5부 팬츠 형태의 바이크쇼츠를 선정하였다.

* 온라인 브랜드 판매점에서 구입

[ 시험대상 제품(무순) ]

번호	브랜드	시료 구입가격 (원/개)
1	ARDEN(아덴)	70,000
2	RUDY(루디)	97,000
3	santic(산틱)	58,000
4	fox korea(폭스 코리아)	77,000
5	2nd wind(세컨 윈드)	52,000
6	SHIMANO(시마노)	53,000
7	SPERANZA(스페란자)	66,000
8	CASTELLI(카스텔리)	179,000
9	MCN(엠씨엔)	80,000

2		시험 항목 및 내용

◦ (사)소비자공익네트워크는 국가공인시험기관에 분석시험을 의뢰하였으며, 시험·평가항목 선정 및 시험방법은 ｢한국소비자원 섬유제품 권장품질기준(2016)｣, ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣상 안전기준 부속서1(가정용 섬유제품) 등을 토대로 학계, 시험기관 관계자 등의 전문가로 구성된 전문가위원회의 검토를 거쳐 결정하였다.

시험평가 항목		시험표준	시험기준	평가기준
안전성	pH	KS K ISO 3071	4.0~7.5	가정용 섬유제품 (안전기준준수 부속서1)
	폼알데하이드	KS K ISO 14184-1	75mg/kg 이하
	아릴아민	KS K 0147, KS K 0734	30mg/kg 이하
	유기주석화합물(TBT)	KS K 0737	1.0mg/kg 이하
	유해물질-알러지성염료	KS K 0736	사용하지 말 것	내의류기준
내세탁성	내세탁성(10회 세탁) -치수변화, 색상변화, 표면변화, 형태변화	KS K ISO 5077 준용	치수변화율 ±5% 견뢰도(변퇴색 4급, 자체이염 4-5급 이상) 외관변화 이상 없을 것	한국소비자원 섬유제품 권장품질기준
염색성	세탁	KS K ISO 105-C10(A1)	변퇴색 4급 이상, 오염 3급 이상
	땀	KS K ISO 105-E04	변퇴색 4급 이상, 오염 3급 이상
	마찰	KS K 0650-1	건조 4급 이상, 습윤 3급 이상
	복합(땀+일광)	KS K 0701	4급 이상
	일광	KS K ISO 105-B02	4급 이상
	물	KS K ISO 105-E01	4급 이상
내구성	스낵성 (ICI BOX)	KS K 0561 D-2	3급 이상
기능성	건조속도	KS K 0642	광고치 이상, 결과표시	상대비교
항균성	항균성 (황색포도상구균)	KS K 0693 준용	광고치 이상	결과표시
패드성능	두께	KS M 6672	결과표시	상대비교
	반복압축영구줄음율	KS M 6672	결과표시
	압축경도	KS M 6672	결과표시
	압축 영구 압축 줄음시험	KS M 6672	결과표시
표시사항	혼용률	KS K 0210	±5 or ±4	가정용 섬유제품 (안전기준준수 부속서1)
	표시사항	일반시험법

[ 시험·평가항목 및 내용 ]

3		시험·평가 결과

가. 안전성

□ 유해물질에 대한 안전성을 확인한 결과, 전 제품이 안전기준에 적합하였다.

◦ 안전기준준수 부속서 1(가정용섬유제품)의 유해물질 안전요건에 따라 pH, 폼알데하이드, 아릴아민, 유기주석화합물(프린트 부분), 알러지성염료(밑단 고무밴드 부분) 등 유해물질에 대한 안전성을 확인한 결과, 전 제품이 안전기준에 적합하였다.

[ 안전성 시험결과 ]
구분	브랜드	pH	폼알데하이드 (mg/kg)	아릴아민 (mg/kg)	유기주석화합물 (mg/kg)	알러지성염료 (mg/kg)
1	ARDEN	적합	적합	적합	적합	적합
2	RUDY	적합	적합	적합	적합	적합
3	santic	적합	적합	적합	적합	적합
4	fox korea	적합	적합	적합	적합	적합
5	2nd wind	적합	적합	적합	적합	적합
6	SHIMANO	적합	적합	적합	적합	적합
7	SPERANZA	적합	적합	적합	적합	적합
8	CASTELLI	적합	적합	적합	적합	적합
9	MCN	적합	적합	적합	적합	적합

「참조」pH(4.0~7.5 사이일 것), 폼알데하이드(75mg/kg 이하일 것), 아릴아민(30mg/kg 이하일 것), 유기주석화합물(1.0mg/kg 이하일 것), 알러지성염료(사용하지 말 것)

나. 완제품 내세탁성

□ 내세탁성은 세탁 후 의류의 형태변형 여부를 평가하는 시험이다. 완제품 세탁 후 치수, 색상, 표면, 형태 등에 변화가 있는지를 평가하는 내세탁성은 전 제품이 섬유제품 권장품질기준*에 충족하는지 알아본 결과, 전 제품이 기준에 충족하는 것으로 나타났다.

[ 완제품 내세탁성 시험결과 ]
구분	브랜드	치수변화	색상변화	표면변화	형태변화
1	ARDEN	충족	충족	충족	충족
2	RUDY	충족	충족	충족	충족
3	santic	충족	충족	충족	충족
4	fox korea	충족	충족	충족	충족
5	2nd wind	충족	충족	충족	충족
6	SHIMANO	충족	충족	충족	충족
7	SPERANZA	충족	충족	충족	충족
8	CASTELLI	충족	충족	충족	충족
9	MCN	충족	충족	충족	충족

「참조」치수변화(±5% 이내 일 것), 색상변화(염색견뢰도 - 변퇴색 4급 이상일 것, 자체이염 4-5급 이상일 것)), 표면변화(필링 3-4급 이상일 것), 외관변화(이상 없을 것)

다. 내구성

□ 내구성 평가를 위해 반복적인 마찰에 의한 올 당겨짐(=올뜯김) 정도를 평가하였다. 겉감에 올뜯김(스낵성) 등이 생기지 않는지 평가하는 표면변화 시험을 진행한 결과, 3개 제품이 섬유제품 권장품질기준에 미흡한 것으로 나타났다.

◦ 2개 제품(RUDY, MCN)은 길이 및 폭 방향 둘 다 미흡한 것으로 나타났으며, 1개 제품(2nd wind)은 길이 방향에서 미흡한 것으로 나타났다.

[ 내구성 시험결과 ]
구분	브랜드	길이방향	폭방향
1	ARDEN	○	○
2	RUDY	△	△
3	santic	○	○
4	fox korea	△	○
5	2nd wind	○	○
6	SHIMANO	○	○
7	SPERANZA	○	○
8	CASTELLI	○	○
9	MCN	△	△

「참조1」스낵성(3급 이상일 것)

「참조2」○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

라. 염색성

□ 세탁 및 땀이나 물, 일광 등의 요인에 의해 색상이 변하지 않는 정도를 평가한 결과 전 제품이 섬유제품 권장품질기준을 충족한 것으로 나타났으나, 마찰에 의해 색이 묻어나는 정도를 확인하는 마찰견뢰도 시험 결과에서는 1개 제품***이 마른 상태에서 섬유제품 권장품질기준에 미흡한 것으로 나타났다.

*** 표면 건조상태에서 염색성 미흡 - 1개 제품(브랜드명 : MCN)

[ 염색성 시험결과 ]
구분	브랜드	마찰견뢰도		세탁견뢰도		염색견뢰도
		건조	습윤	변퇴색	오염	물	땀	일광	복합 (땀+일광)
1	ARDEN	○	○	○	○	○	○	○	○
2	RUDY	○	○	○	○	○	○	○	○
3	santic	○	○	○	○	○	○	○	○
4	fox korea	○	○	○	○	○	○	○	○
5	2nd wind	○	○	○	○	○	○	○	○
6	SHIMANO	○	○	○	○	○	○	○	○
7	SPERANZA	○	○	○	○	○	○	○	○
8	CASTELLI	○	○	○	○	○	○	○	○
9	MCN	△	○	○	○	○	○	○	○

「참조1」마찰견뢰도(건조 4급 이상, 습윤 3급 이상일 것), 세탁견뢰도(변퇴색 4급 ․ 오염 3급 이상일 것), 염색견뢰도(물 - 4급 이상일 것, 땀 - 변퇴색 4급 ․ 오염 3급 이상일 것, 일광 - 4급 이상일 것, 복합 - 4급 이상일 것)

「참조2」○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

마. 기능성

□ 바이크쇼츠는 운동복 특성상 땀 흡수가 빨라야 옷이 땀에 젖어 늘어지지 않고, 운동에 불편을 주지 않는다. 이에 땀을 빠르게 흡수하는 정도인 흡수속도를 측정하기 위해 10회 세탁 후 시험을 진행한 결과, RUDY, ARDEN, SHIMANO 제품이 상대적으로 가장 우수한 것으로 나타났다.

[ 기능성-흡수성능 시험결과 ]
구분	브랜드	흡수속도
		10회 세탁 후
1	ARDEN	★★★
2	RUDY	★★★
3	santic	★
4	fox korea	★★
5	2nd wind	★
6	SHIMANO	★★★
7	SPERANZA	★
8	CASTELLI	★★
9	MCN	★★

「참조1」★★★ : 상대적으로 우수, ★★ : 양호, ★ 보통

바. 항균성

□ 균의 증식을 억제하는 정도를 평가하는 항균도****를 시험한 결과, 전 제품이 항균도가 99.9% 미만인 것으로 나타나 항균성은 없는 것으로 나타났다.

**** 황색포도상구균의 균에 대해 시험함

[ 항균성 시험결과 ]
구분	브랜드	항균성
		황색포도상구균
1	ARDEN	없음
2	RUDY	없음
3	santic	없음
4	fox korea	없음
5	2nd wind	없음
6	SHIMANO	없음
7	SPERANZA	없음
8	CASTELLI	없음
9	MCN	없음

「참조1」99.9% 이상 시 항균성 있음, 99.9% 미만 시 항균성 없음

사. 패드 성능(품질)

□ 두께 및 두께줄음률(반복압축영구줄음정도)정도의 시험 결과 제품에 따라 품질의 차이가 있는 것으로 나타났다.

◦ 두께의 경우, SPERANZA 제품이 상대적으로 가장 얇았으며(10.8cm), ARDEN 제품이 상대적으로 가장 두툼(20.4mm)했다.

◦ 되풀이압축영구줄음정도는 SHIMANO 제픔이 상대적으로 가장 우수(초기 두께 대비 0.08mm 감소)하였으며, fox korea 제품이 상대적으로 가장 많이 줄어든(0.375mm 감소) 것으로 나타났으나, 양호한 것으로 보인다.

□ 단단하거나 푹신한 정도를 나타내는 압축경도의 시험 결과, 제품에 따라 차이가 있었으며, ARDEN 제품이 가장 푹신(45N)한 것으로 나타났으며, CASTELLI 제품이 가장 단단(145N)한 것으로 나타났다.

[ 패드 성능(패드 품질) 시험결과 ]
구분	브랜드	두께	압축경도	반복압축영구줄음도
		(mm)	(N)	(mm)
1	ARDEN	20.4	45	0.19
2	RUDY	15.3	68	0.18
3	santic	14.9	61	0.165
4	fox korea	14.7	117	0.375
5	2nd wind	16.0	55	0.285
6	SHIMANO	13.1	26	0.08
7	SPERANZA	10.8	80	0.12
8	CASTELLI	16.5	145	0.285
9	MCN	12.1	83	0.09

「참조1」두께는 패드 두께로서, 가장 두툼한 곳을 실측한 값임. 숫자가 클수록 두툼함을 의미함

「참조2」압축경도는 숫자가 낮을수록 푹신함을 의미하며, 숫자가 높을수록 단단함을 의미함

「참조3」반복압축영구줄음도는 반복 압축을 가한 후 수축되는 정도를 평가한 것이며, 숫자가 낮을수록 줄어든 정도가 낮음을 의미함

아. 품질표시사항

□ 제품의 의무표시사항을 확인한 결과, 조사대상 9개 제품 모두 일부 항목이 누락 또는 미표시하여 전 제품 표시사항 기준에 부적합한 것으로 나타났다.

[ 품질표시사항 부적합 사유 ]
구분	브랜드	확인결과	부적합 세부 사유
1	ARDEN	X	◼ 혼용률 부적합(섬유종류 다름) ◼ 혼용률 통일문자 미사용 ◼ 제조자명 또는 수입자명 미표시 ◼ 제조연월 미표시 ◼ 표시자 주소 및 전화번호 미표시
2	RUDY	X	◼ 제조연월 미표시
3	santic	X	◼ 혼용률 통일문자 미사용 ◼ 제조자명 또는 수입자명 미표시 ◼ 제조연월 미표시 ◼ 표시자 주소 및 전화번호 미표시
4	fox korea	X	◼ 제조자명 또는 수입자명 미표시 ◼ 제조연월 미표시
5	2nd wind	X	◼ 혼용률 통일문자 미사용 ◼ 제조연월 미표시
6	SHIMANO	X	◼ 혼용률 부적합(오차범위이상)
7	SPERANZA	X	◼ 혼용률 부적합(미표시)
8	CASTELLI	X	◼ 혼용률 통일문자 미사용 ◼ 제조자명 또는 수입자명 미표시 ◼ 제조연월 미표시 ◼ 표시자 주소 및 전화번호 미표시
9	MCN	X	◼ 혼용률 부적합(오차범위이상) ◼ 혼용률 통일문자 미사용

「참조1」○ : 기준 적합, X : 기준 부적합

□ 또한 섬유 소재의 구성비를 보는 혼용률 시험을 실시하여 바이크쇼츠에 사용된 섬유 소재도 확인한 결과, 혼용율도 표시사항과 다른 부적합한 3개 제품을 확인하였다.

[ 혼용률 시험결과 ]
구분	브랜드	표기	실제	시험결과
1	ARDEN	폴리에스터80% 폴리우레탄20%	나일론 81.0% 폴리우레탄 19.0%	부적합 (섬종 자체가 다름)
2	RUDY	나일론85% 폴리우레탄15%	폴리에스터 80.7% 폴리우레탄 19.3%	적합
3	santic	나일론74% 폴리우레탄26%	나일론 80.4% 폴리우레탄 19.6%	적합
4	fox korea	나일론80% 폴리우레탄20%	나일론 82.4% 폴리우레탄 17.6%	적합
5	2nd wind	나일론80% 폴리우레탄20%	나일론 81.2% 폴리우레탄 18.8%	적합
6	SHIMANO	폴리에스터84% 폴리우레탄16%	나일론 73.6% 폴리우레탄 26.4%	부적합
7	SPERANZA	-	나일론 82.0% 폴리우레탄 18.0%	부적합 (표기없음)
8	CASTELLI	나일론62% 폴리우레탄38%	나일론 81.5% 폴리우레탄 18.5%	적합
9	MCN	폴리에스터86% 폴리우레탄14%	폴리에스터 81.2% 폴리우레탄 18.8%	부적합 (오차범위 이상)

「참조1」혼용율은 표기와 실제값 차이가 섬유종에 따라 ±5% or ±4% 허용치 이내일 것

「참조2」○ : 기준 적합, X : 기준 부적합

< 붙임 2 >

<바이크쇼츠 종합결과표>

구분	브랜드 (판매가격)	사진	안전성1)	완제품 내세탁성2)				내구성2)		염색성2)				기능성3)	패드 품질4)			표시 사항
				치수변화	색상변화	표면변화	형태변화	길이방향	폭 방향	마찰견뢰도		세탁 견뢰도	염색 견뢰도	흡수 속도	두께 (mm)	압축 경도 (N)	반복압축 영구 줄음도 (mm)
										건조	습윤
1	ARDEN (70,000원)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★★★	20.4	45	0.19	X
2	RUDY (97,000원)		○	○	○	○	○	△	△	○	○	○	○	★★★	15.3	68	0.18	X
3	santic (58,000원)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★	14.9	61	0.165	X
4	fox korea (77,000원)		○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	★★	14.7	117	0.375	X
5	2nd wind (52,000원)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★	16.0	55	0.285	X
6	SHIMANO (53,000원)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★★★	13.1	26	0.08	X
7	SPERANZA (66,000원)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★	10.8	80	0.12	X
8	CASTELLI (179,000원)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★★	16.5	145	0.285	X
9	MCN (80,000원)		○	○	○	○	○	△	△	△	○	○	○	★★	12.1	83	0.09	X

<기호의 표시>

1) 안전성 : ○ : 기준 적합, X : 기준 부적합

2) 완제품 내세탁성, 내구성, 염색성 : ○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

3) 기능성 : ★★★ : 상대적으로 우수, ★★ : 양호, ★ 보통

4) 패드 품질 : 두께는 패드 두께로서, 가장 두툼한 곳을 실측한 값임. 숫자가 클수록 두툼함을 의미함

: 압축경도는 숫자가 낮을수록 푹신함을 의미하며, 숫자가 높을수록 단단함을 의미함

: 반복압축영구줄음도는 반복 압축을 가한 후 수축되는 정도를 평가한 것이며, 숫자가 낮을수록 줄어든 정도가 낮음을 의미함

< 붙임 3 >

- 바이크쇼츠 구매 및 착용・관리 시 주의사항 -

□ 최근 출시되는 제품은 기존 성능이 무시된 채 바이크쇼츠로 통용하여 출시(판매)가 되고 있기에 자전거를 타기 위해 구입하는 경우라면 구매시 혼동하지 않도록 주의해야 한다.

◦ 자전거를 타면 바지 가랑이가 헤지는 현상 및 안장통의 아픔을 느낄 수 있기 때문에, 이를 보호하기 위한 기능으로 안장 부분에 패드가 붙어 있으며, 이 패드의 품질이 제품마다 차이가 나고 있다.

◦ 패드 성능 시험 결과, 브랜드 제품별 패드의 두께 및 단단하거나 푹신한 정도를 뜻하는 압축경도의 차이를 보이고 있었기에 자신의 신체 특성에 따른 알맞은 제품(선호 제품)을 선택해야 한다.

◦ 또한 흡한속건의 기능이 필요한 운동복이기 때문에, 땀 흡수성이 좋은 원단인지 확인하고 구매토록 한다.

□ 바이크쇼츠 선택 시 자신의 신체와 맞는 제품을 선택 구매한다.

◦ 바이크쇼츠의 특성상 바지 안쪽 엉덩이와 안장이 닿는 부분에 두툼한 패드가 덧대어져 안장과 엉덩이를 밀착시켜 편하게 자전거를 탈 수 있도록 도움을 주는 기능이 있으며, 운동시 바지 끝단은 실리콘이나 고무 재질이 덧대어져 바짓단이 위로 말려 올라가지 않도록 고정시켜 주는 특징을 가지고 있다.

- 바지 끝단의 실리콘 및 고무 재질의 안전성에는 이상이 없었으나, 자신의 신체와 맞지 않을 경우 운동시 밑단의 말아올림이 발생할 가능성이 있기 때문에 불편함이 발생될 수 있음을 확인하여야 한다. 밑단의 고무 재질의 길이가 길 경우에는 말아올림 현상은 적을 수 있으나 길이가 짧은 제품에 비해 땀이 찰 가능성이 더 높은 것이 특징이다.

□ 착용 후에는 반드시 세탁하여 관리토록 한다.

◦ 바이크쇼츠는 착용 후에는 되도록 빠른 시간에서 세탁 관리할 필요성이 있다. 바이크쇼츠는 기본적으로 자전거를 타기 위해 입는 운동복이며, 착용 후 땀과 외부 먼지 부착 등으로 인한 세균이 번식될 가능성이 높기 때문이며, 항균성 시험 결과 전 제품에서 항균성은 없는 것으로 나타난 바 있다.