가치 있는 소비자 운동으로 같이 가는 행복한 소비사회!

		(사)소비자공익네트워크 Consumer Network for Public Interest
사단법인 소비자공익네트워크 / 04072 서울시 마포구 독막로6길 11 우대빌딩 4,5층 회장 김연화 / 대표전화 : 02-325-3300 / 팩스 : 02-325-3389 / 홈페이지 www.sobo112.or.kr 공정거래위원회 비영리민간단체 제13호
연락처	02-325-3300, sobijanet@naver.com
배포일	2021년 5월 28일(금)
보도자료(2021-5-2호) 골프장갑 가격·품질 비교정보

「골프장갑」, 「내구성」 등 기능 차이 미약

- 대부분 가격과 품질 우수한 것으로 나타나-

‘골프장갑’에 관한 가격·품질 비교정보는 (사)소비자공익네트워크 홈페이지(www.sobo112.or.kr) 및  ʻ행복드림 내 ʻ일반비교ʼ 란을 통해 소비자에게 제공될 예정임.

야외에서 즐길 수 있는 스포츠인 골프는 코로나19 등에도 타격을 받지 않고 5년 연속 호황인 것으로 나타났으며, 이에 따라 골프웨어의 인기도 덩달아 오르고 있다. 이 중 골프장갑은 골퍼에게 가장 중요한 손을 보호하는 용품으로 최근 기존의 골프웨어 브랜드 이외에도 신규 브랜드들이 론칭되면서 소비자들의 선택권이 넓어지고 있다.

이에 (사)소비자공익네트워크(회장 김연화)는 소비자에게 객관적인 상품 품질정보를 제공하기 위해 소비자 설문조사를 통해 선호도가 높은 8개 브랜드*의 8개 제품을 대상으로 봉합강도·마모강도 등 내구성, 표시사항 및 가격 등을 시험·평가했다.

* 나이키, 미즈노, 볼빅, 오아이오 골프, 잔디로, 캘러웨이, 타이틀리스트, 풋조이 (가나다순)

시험·평가 결과, 핵심 성능인 봉합강도, 마모강도 등 내구성 측면에서 제품별로 차이가 있었으나, 봉합강도와 마모강도 두 가지 내구성을 모두 만족한 제품이 높은 가격 제품과 낮은 가격 제품에 고르게 분포하고 있고, 대부분 가격과 품질이 우수한 것으로 나타났다.

□ (내구성) 봉합강도 및 마모강도 측정 결과, 제품 간의 차이가 확인되었다. (붙임1 시험·평가결과, 5~7페이지 참조)

* 한국 소비자원 「섬유제품권장품질기준(2016)」 시험방법 참조

ㅇ 마모강도는 옷감이 마찰에 견디는 능력을 측정하는 시험을 의미하며, 손바닥 표면과 10,000회 마찰시의 손바닥 마모 상태를 확인하였다. 표면의 모공이 모두 사라진 제품을 양호로 평가하였고, 표면의 마모강도가 좋아 모공이 명확하게 유지된 제품을 우수로 평가하였다.

* 우수 제품: 나이키, 미즈노, 잔디로, 풋조이

양호 제품: 볼빅, 오아이오 골프, 캘러웨이, 타이틀리스트

ㅇ	봉합강도는 봉재부분이 힘에 견딜 수 있는 정도를 측정하는 시험을 의미하며, 8개 제품 모두 권장기준(98N)을 충족하는 것으로 나타났다. 그러나 봉합강도 측정값은 제품별로 차이가 있었고, 8개 제품 평균값인 180N을 기준으로 180N보다 낮으면 양호한 상태로 180N보다 높으면 우수한 상태로 측정하였다. 해당 측정값이 높을수록 품질이 우수하다고 볼 수 있다.

* 손바닥 절개 봉합강도 측정 결과, 나이키(170N), 미즈노(230N), 볼빅(160N), 오아이오 골프(190N), 잔디로(110N), 캘러웨이(180N), 타이틀리스트(180N), 풋조이(200N)

** 봉합강도 우수 제품- 미즈노(230N), 풋조이(200N), 오아이오골프(190N), 캘러웨이(180N), 타이틀리스트(180N)

봉합강도 양호 제품- 나이키(170N), 볼빅(160N), 잔디로(110N)

□ (품질 표시사항) 조사대상 8개 제품 중 일부 제품에서 제품별로 제조자명(수입자명), 품명 및 섬유 혼용율·재질·소재 등의 표기를 누락하거나, 잘못 표기한 경우가 있어 관련 규정에 부적합한 것으로 나타났다. (붙임1 시험·평가결과, 8~9페이지 참조)

* 제조자명 등 누락: 미즈노, 볼빅, 오아이오골프, 잔디로, 캘러웨이 등 5개사

품명 누락: 나이키, 미즈노, 볼빅, 오아이오골프, 잔디로, 캘러웨이 등 6개사

혼용율, 재질, 소재 표기 부적합: 8개사 모두

□ (안전성) 폼알데하이드, 염소화페놀류 등 가죽제품에서 나타날 수 있는 유해물질 안전성 검사 결과, 전 제품이 기준에 적합한 것으로 나타났다. (붙임1 시험·평가결과, 7~8페이지 참조)

* 폼알데하이드, 염소화페놀류, 6가크로뮤, 다이메틸푸마레이트, 아릴아민, 유기주석 화합물 등 6개 물질에 대해 검사 실시

□  (치수 비교) 평가 대상 8종 제품마다 각 10개씩의 골프장갑에 대한 치수 측정*을 실시한 결과, 외관(봉제, 부속품, 완제품 형태), 길이, 너비 모두 이상이 없었다. (붙임1 시험·평가결과, 9~10페이지 참조)

* 한국소비자원「섬유제품권장품질기준(2016)」참조

□ (가격) 8개 제품의 가격은 최저 10,440원에서 최고 34,580원으로 제품별로 차이가 났으나, 내구성 등 평가결과 가격과 품질이 우수한 것으로 나타났다.

ㅇ 내구성 평가시 마모 강도와 봉합 강도에서 모두 우수한 평가를 받은 제품은 풋조이와 미즈노 제품인데, 풋조이는 가격이 높았고(34,200원) 미즈노는 가격이 낮은 편(13,900원)에 속했다.

ㅇ 또한, 내구성에서 좋은 평가를 받은 대부분 제품은 가격이 높은 편에 속했다.

< 붙임 1 > 골프장갑 주요 시험·평가 결과

< 붙임 2 > 골프장갑 종합 결과표

< 붙임 3 > 골프장갑 구매 및 사용시 주의사항

< 붙임 1 >

골프장갑 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

◦ 소비자 설문조사를 통해 소비자 선호도가 높은 골프장갑 8개 브랜드를 선정하였다.

* 최근 2년 이내에 골프장갑 구매 경험이 있는 성인남녀 500명을 대상으로 실시한 설문조사결과를 바탕으로 브랜드를 선정

◦ (선정기준) 소비자 설문조사 결과를 바탕으로 전문가 자문회의를 거쳐 8개 브랜드의 제품이 선정되었다.

번호	브랜드 (품번)	제조국	판매원	구입가격 ‘20.9월 기준’ CJ몰, 롯데몰, GS샵, 신세계, 쿠팡, 현대H몰, 신세계 인터넷몰 등 온라인 브랜드 공식판매점에서 구입한 가격임 (원/개)
1	나이키(CV1284-284)	인도네시아	㈜아주 스포츠 코리아	25,600
2	미즈노(5MAML01001)	인도네시아	한국 미즈노 주식회사	13,900
3	볼빅(VAJXGL01)	인도네시아	볼빅	17,313
4	오아이오골프(YW25BD93A)	인도네시아	범양 글로브	13,500
5	잔디로프리미엄양피(1000037370901)	인도네시아	㈜ 잔디로 골프	10,400
6	캘러웨이(5319670031)	인도네시아	한국캘러웨이골프(유)	30,720
7	타이틀리스트(PLAYERS 6669E)	태국	아쿠쉬네트 코리아 주식회사	34,580
8	풋조이(CabrettaSof)	베트남	아쿠쉬네트 코리아 주식회사	34,200

[ 시험대상 제품(가나다순) ]

2		시험 항목 및 내용

◦ (사)소비자공익네트워크는 국가공인시험기관에 분석시험을 의뢰하였으며, 시험·평가항목 선정 및 시험방법은 ｢한국소비자원 섬유제품 권장품질기준｣, ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣상 안전기준 준수 부속서3(가죽제품) 등을 토대로 학계, 시험기관 관계자 등의 전문가로 구성된 전문가위원회의 검토를 거쳐 결정하였다.

[ 시험 · 평가항목 및 기준, 방법 ]

시험 항목			시험표준, 방법	시험기준	평가기준
외관(봉제‧부속품‧완제품 형태)			완제품에 대한 외관 및 치수 검사 기준 및 절차	이상 없을 것	한국소비자원 섬유제품 권장품질기준
품질표시 및 정보 신뢰성			전기용품 및 생활용품 안전관리법 안전기준 준수 부속서3 가죽제품 (국가기술표준원 고시 제2018-019호)	적합할 것	가죽제품 (안전기준 준수 부속서3)
원단 (가죽)	재료의 종류(가죽)		안전기준 부속서3	적합할 것	가죽제품 (안전기준 준수 부속서3)
	내구성	봉합강도	KS K ISO 13935-2	-	상대비교
		마도강도	KS M ISO 5470-2(준용)	-	상대비교
	K C	폼알데하이드	KS M ISO 17226	75mg/kg 이하	가죽제품 (안전기준 준수 부속서3)
		염소화페놀류(PCP)	KS K 0733	5.0mg/kg 이하
		6가 크로뮴	KS M ISO 17075	3.0mg/kg 이하
		다이메틸푸마레이트	안전기준 부속서 3, 5.2.4	0.1mg/kg 이하
		아릴아민	KS K 0147	30mg/kg 이하
		유주석화합물	KS K 0737	1.0mg/kg 이하

3		시험·평가 결과

가. 가격

□ 가격은 평균 22,532원으로 최고가 34,580원, 최저가 10,440원으로 나타났으며, 내구성 등 품질 평가에서 대부분 우수한 평가를 받은 것으로 나타났다.

나. 내구성

□ 원단 시험방법을 참고하여 재료의 종류, 손바닥 절개 봉합강도, 손바닥 표면과 10,000회 마찰시 손바닥 마모 상태를 확인하여 8개 제품 간 차이가 확인되었다.

◦ 원단시험방법은 한국소비자원 「섬유제품권장품질기준 (2016)」에 제시되어있다.

<표 2-> 평가 대상 제품 원단시험 결과

연번	브랜드	원단시험
		재료의 종류	손바닥 절개 봉합강도(N)	손바닥 표면 (160배)	손바닥 마모 (10,000회)
1	나이키	손바닥: 양가죽 손등: 염소가죽	170
2	미즈노	양가죽	230
3	볼빅	양가죽	160
4	오아이오 골프	양가죽	190
5	잔디로	양가죽	110
6	캘러웨이	양가죽	180

연번	브랜드	원단시험
		재료의 종류	손바닥 절개 봉합강도(N)	손바닥 표면 (160배)	손바닥 마모 (10,000회)
7	타이틀리스트	양가죽	180
8	풋조이	양가죽	200

다. 안전성

□ 유해물질에 대한 안전성을 확인한 결과, 전 제품이 안전기준에 적합하였다.

◦ 안전기준 준수 부속서 3(가죽제품)의 기준에 따라 평가 대상 제품 8종의 안전기준을 확인한 결과 모든 제품이 기준에 적합한 것으로 측정결과가 나타났다.

<표 2-> 평가 대상 제품 안전기준 평가결과

연번	브랜드	안전기준
		폼알 데하이드	염소화 페놀류	6가크로뮴	다이메틸 푸마레이트	아릴아민	유기주석 화합물
1	나이키	검출안됨	0.2미만	0.5미만	0.05미만	5미만	0.5미만
2	미즈노	23.9	0.2미만	0.5미만	0.05미만	5미만	0.5미만
3	볼빅	검출안됨	0.2미만	0.5미만	0.05미만	5미만	0.5미만
4	오아이오 골프	11.5	0.2미만	0.5미만	0.05미만	5미만	0.5미만
5	잔디로	검출안됨	0.2미만	0.5미만	0.05미만	5미만	0.5미만
6	캘러웨이	검출안됨	0.2미만	0.5미만	0.05미만	5미만	0.5미만
7	타이틀 리스트	58.7	0.2미만	0.5미만	0.05미만	5미만	0.5미만
8	풋조이	검출안됨	0.2미만	0.5미만	0.05미만	5미만	0.5미만

라. 품질 표시사항

(1) 제품 표시사항

□ 조사대상 8개 제품 중 확인 결과 제품별 관련규정* 부적합 사항에 제조자명 4건, 품명 6건, 소재 8건으로 나타났다.

* 안전기준준수 부속서 3(가죽제품)

◦ 나이키는 품명과 소재를 누락하였다.

◦ 미즈노는 품명, 재질, 제조자명, 수입자명을 누락하였다.

◦ 볼빅은 품명, 소재, 제조자명, 수입자명을 누락하였고 KC인증마크를 삭제해야 함에도 표시하고 있었다.

◦ 오아이오 골프는 품명, 소재, 제조연월, 제조자명, 수입자명을 누락하였고 KC인증마크가 표시되어 있었다.

◦ 잔디로는 품명, 소재, 제조연월, 수입자명이 누락되어있었다.

◦ 캘러웨이는 품명, 소재, 제조자명과 취급상 주의사항이 누락되어 있었다.

◦ 타이틀리스트는 소재가 다른 종류로 표시되어 있었다.

◦ 풋조이는 소재 종류가 다르게 표시되고 KC인증마크를 표시하고 있었다.

<표 2-> 평가 대상 제품별 부적합 사항 종합

브랜드(가나다순)	부적합 내용
나이키	▪ 품명 : 누락 ▪ 혼용률(소재) : ‘손바닥-100%양가죽, 손등-64%염소가죽,36%양가죽, 기타-85%염소가죽,15%나일론’ 으로 표기함 → 재료의 종류를 소재로 표기, 가죽은 종류를 표기해야하나 비율 표시
미즈노	▪ 품명 : 가죽제품. 누락 → RB LEATHER 로 표기함 ▪ 재질 : 양피 → 재료의 종류를 재질, 양가죽을 양피로 표기 ▪ 제조자명 : 누락 ▪ 수입자명 : 누락
볼빅	▪ 품명 : 가죽제품. 누락 → 볼빅 양피 장갑으로 표기 ▪ 소재 : 천연가죽(양가죽) → 재료의 종류를 소재로 표기 ▪ 제조자명 : 누락 ▪ 수입자명 : 누락 ▪ 기타 : KC마크 표기함
오아이오골프	▪ 품명 : 가죽제품. 누락 → OIO 프리미엄 양피장갑 으로 표기 ▪ 소재 : 천연피혁 → 재료의 종류를 소재, 천연가죽(양가죽)을 천연피혁으로 표기함 ▪ 제조연월 : 누락 ▪ 제조자명 : 누락 ▪ 수입자명 : 누락 ▪ 기타 : KC마크 표기함
잔디로	▪ 품명 : 가죽제품. 누락 → 잔디로 양피 골프장갑 으로 표기 ▪ 소재 : 천연양피 → 재료의 종류를 소재, 천연가죽(양가죽)을 천연양피로 표기 ▪ 제조연월 : 누락 ▪ 수입자명 : 누락
캘러웨이	▪ 품명 : 가죽제품. 누락 → 골프장갑으로 표기 ▪ 재료의 종류 : 천연피혁(동물명 – 누락) → 제품명에 양가죽 표기 ▪ 제조자명 : 누락 ▪ 취급상 주의사항 : 누락
타이틀리스트	▪ 소재 : 천연가죽(양가죽) → 재료의 종류를 소재로 표기
풋조이	▪ 소재 : 천연가죽(양가죽) → 재료의 종류를 소재로 표기 ▪ 기타 : KC마크 표기함

(2) 외관, 치수 비교

□ 한국소비자원의 「섬유제품권장품질기준(2016)」에 따라 외관평가 및 치수를 측정하였고, 외관(봉제, 부속품, 완제품 형태)에는 모두 이상이 없었다.

◦ 제품별 치수측정의 세부 결과는 아래의 <표 2-16>과 같다.

<표 2-> 평가 대상 제품 치수측정 세부결과

제품명	나이키		미즈노		볼빅		오아이오골프		잔디로		캘러웨이		타이틀리스트		풋조이
사이즈	L		25		25		25		25		25		25		25
구 분	총길이	너비	총길이	너비	총길이	너비	총길이	너비	총길이	너비	총길이	너비	총길이	너비	총길이	너비
1	23.5	9.5	21.5	9.0	22.5	9.5	23.0	9.8	22.0	10.0	22.5	10.0	22.2	9.8	22.6	9.8
2	23.0	9.5	21.5	9.0	22.5	9.8	23.0	10.0	22.0	10.0	22.5	9.8	22.8	9.6	22.4	9.5
3	23.0	9.5	21.5	9.0	22.5	9.8	23.2	9.8	22.0	10.3	22.3	10.0	22.5	9.2	21.8	9.5
4	23.0	9.4	21.7	9.4	22.5	9.6	23.1	9.7	22.3	10.0	22.5	10.2	23.0	9.6	22.5	9.2
5	23.0	9.5	21.7	9.0	22.5	9.5	23.2	10.0	22.0	10.0	22.5	9.6	22.7	9.8	22.5	9.7
6	22.5	9.5	21.5	9.4	21.8	9.8	23.2	10.0	22.5	10.0	22.8	10.0	22.6	9.5	22.5	9.5
7	23.0	9.5	21.6	9.4	22.0	10.0	23.0	9.8	22.5	9.8	22.3	9.8	22.8	9.5	22.3	9.5
8	23.0	9.5	21.5	9.4	22.0	9.5	22.8	10.0	22.0	10.0	22.0	10.0	22.8	9.7	22.6	9.5
9	22.8	9.4	21.5	9.4	22.3	10.0	23.5	9.8	21.7	10.0	22.5	9.6	23.0	9.5	22.3	9.6
10	22.8	9.3	21.5	9.3	22.5	9.5	23.0	9.3	22.3	10.0	22.5	9.6	22.8	9.2	22.5	9.5
평균	23.0	9.5	21.6	9.2	22.3	9.7	23.1	9.8	22.1	10.0	22.4	9.9	22.7	9.5	22.4	9.5

< 붙임 2 >

<골프장갑 종합결과표>

연번	브랜드/품번	사진	구매가격	품질표시사항	안전기준	원단시험		치수측정(길이/너비)
1	나이키 CV1284-284		25,600	품명 : 누락 혼용률(소재): 오기재	안전기준 6종 모두 적합	손바닥 : 양가죽 손등 : 염소가죽	170	23.0cm	9.5cm
2	미즈노 5MAML01001		13,900	품명 : 누락 재질 : 오기재 제조자, 수입자명 : 누락	안전기준 6종 모두 적합	양가죽	230	21.6cm	9.2cm
3	볼빅 VAJXGL01		17,313	품명 : 누락 재질 : 오기재 제조자, 수입자명 : 누락	안전기준 6종 모두 적합	양가죽	160	22.3cm	9.7cm
4	오아이오골프 YW25BD93A		13,500	품명, 제조연월 : 누락 재질 : 오기재 제조자, 수입자명 : 누락	안전기준 6종 모두 적합	양가죽	190	23.1cm	9.8cm
5	잔디로 프리미엄양피 1000037370901		10,400	품명 : 누락 재질 : 오기재 제조연월, 수입자명 : 누락	안전기준 6종 모두 적합	양가죽	110	22.1cm	10.0cm
6	캘러웨이 5319670031		30,720	품명 : 누락 재질 : 오기재 제조자, 주의사항 : 누락	안전기준 6종 모두 적합	양가죽	180	22.4cm	9.9cm
7	타이틀리스트 PLAYERS 6669E		34,580	소재 : 오기재	안전기준 6종 모두 적합	양가죽	180	22.7cm	9.5cm
8	풋조이 CabrettaSof		34,200	소재 : 오기재	안전기준 6종 모두 적합	양가죽	200	22.4cm	9.5cm

< 붙임 3 >

- 골프장갑 구매 및 사용시 주의사항 -

□ 골프장갑 평가결과 종합

◦ 모든 제품이 안전 등급, 치수, 원단 시험에서 기준치에 충족하는 결과를 나타냈으나, 품질 표시사항에 있어서 관련 규정에서 명시하고 있는 표시사항을 지키지 않거나 일부 항목이 누락되어 있었다. 제품 선택에 있어 소비자가 혼란을 겪을 수 있는바, 향후 제품 생산에서는 관계 법령과 기준에서 명시하고 있는 표시사항을 준수하여 기입할 수 있도록 해야 한다.

□ 골프장갑 구매 선택 요령

◦ 소비자도 골프장갑을 구매할 때 표시사항, 내구성, 가격 등을 참고하여 제품을 구매해야 한다. 원단 시험 결과 제품별로 재질, 봉합 강도, 마모 정도가 다르기 때문에 내구성, 재질 등 구매 기준을 고려하여 제품을 구매해야한다.