가치 있는 소비자 운동으로 같이 가는 행복한 소비사회!

		(사)소비자공익네트워크 Consumer Network for Public Interest
사단법인 소비자공익네트워크 / 04072 서울시 마포구 독막로6길 11 우대빌딩 4,5층 회장 김연화 / 대표전화 : 02-325-3300 / 홈페이지 www.sobo112.or.kr 공정거래위원회 비영리민간단체
배포일	2022년 1월 25일(화) 배포 (1월 25일 낮 12:00부터 보도 가능)
보도자료(2022-1-2호) 극세사 이불 품질 비교정보

「극세사 이불」, 보온율 제품 간 차이 있어

일부 제품, 표시사항 개선 필요

‘극세사 이불’에 관한 품질 비교정보는 ‘행복드림(www.consumer.go.kr)’ 내 ‘비교공감’란을 통해 소비자에게 제공될 예정임

코로나19 확산 이후 집에서 생활하는 시간이 더욱 길어짐에 따라 침구의 중요성이 커지고 있다. 특히 추운 겨울철, 소비자의 관심이 높은 극세사 이불은 보온성이 높고 촉감이 우수하여 소비자 선호도에 따라 선택의 폭이 넓은 제품이지만 소비자의 합리적 선택을 위한 품질 비교정보는 부족한 실정이다.

(사)소비자공익네트워크(회장 김연화)는 소비자의 합리적인 구매의 정보 제공을 위해, 최근 2년 이내 극세사 이불 구입 경험자 400명을 대상으로 진행한 소비자 인식조사를 통해 선정한 극세사 이불 7개 브랜드의 7개 제품을 대상으로 품질을 비교 분석하여 정보를 제공하고자 한다.

조사 결과, 보온율은 조사대상 7개 제품 중 2개 제품*이 상대적으로 우수한 것으로 나타났다. 품질표시사항에서는 조사대상 중 2개 제품**의 섬유 혼용률이 관련 기준에 미흡한 것으로 나타났다. 이에 대해, 2개 업체 모두 품질 부적합 표시 부분에 대해 개선할 것임을 회신하였다.

*  다원물산(바자르), 동진침장(올리비아데코)

** 엠에이치앤코(모던하우스), 동진침장(올리비아데코)

극세사 침구에 관한 품질 비교정보는 (사)소비자공익네트워크 홈페이지 (www.sobo112.or.kr) 및 ʻ행복드림 열린소비자포털(www.consumer.go.kr)ʼ 내 ʻ비교공감ʼ란을 통해 소비자에게 제공될 예정이다.

■ (보온율) 보온율은 외부로 열이 전달되는 것을 차단하여 체온을 얼마나 잘 유지하는가를 시험하는 것으로, 시험 결과 2개 제품이 상대적으로 매우 우수한 것으로 나타났다.

[보온율 시험결과]
구분	제조사 및 브랜드	결과	평가
1	이브자리	86.6	★★
2	평안(아망떼)	86.0	★★
3	엠에이치앤코 (모던하우스)	85.4	★★
4	다원물산 (바자르)	90.1	★★★
5	더메종 (마틸라)	86.8	★★
6	코지네스트컴퍼니(레노마홈)	86.2	★★
7	동진침장 (올리비아데코)	88.8	★★★

* 시험값을 기호로 표시(상대적으로 매우 우수:★★★, 우수:★★)

■ (내구성 평가) 외부로부터 가해지는 힘이나 환경인자에 대해 견디는 성능(봉합강도, 파열강도, 마모강도, 모우부착, 필링)을 시험한 결과, 2개 제품*이 품질기준**에 미흡한 것으로 나타났다.

* 봉합강도 미흡 : 코지네스트컴퍼니(레노마홈)

파열강도 미흡 : 동진침장(올리비아데코)

** 소비자원 섬유제품 권장품질기준(2016) 「침구류」

※ 2개 업체 모두 부적합 표시 부분에 대해 개선할 것임을 회신함

■ (표시사항) 섬유 소재의 구성비를 확인하는 혼용률 시험을 실시하여 극세사 이불에 사용된 섬유의 소재를 확인한 결과, 2개 제품*의 표시 혼용률이 시험 결과와 일치하지 않아 관련 규정**에 부적합한 것으로 나타났다.

* 엠에이치앤코(모던하우스), 동진침장(올리비아데코)

** 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 제28조, 제 2조, 부속서1 가정용섬유제품

※ 2개 업체 모두 부적합 표시 부분에 대해 개선할 것임을 회신함

■ (외관 검사) 천(구멍)과 완성도(제사처리, 봉제굴곡, 오염, 이중 박음)의 결과 7개 제품 중 5개 제품이 결점*이 있는 것으로 나타났다.

[외관 검사]

구 분	제조사 및 브랜드
천(구멍)	엠에이치앤코(모던하우스)
완성도, 제사처리, 봉제굴곡, 오염, 이중박음	평안(아망떼), 더메종(마틸라), 코지네스트컴퍼니(레노마홈), 동진침장(올리비아데코)

* 제품 간 결점 차이 있음

※ 5개 업체 모두 결점 부분에 대해 개선할 것임을 회신함

■ (제품특성) 모의 섬도(굵기*), 무게, 두께를 비교한 결과 아래와 같이 나타났다.

* 모의 굵기(D)는 제품의 사용 용도에 따라 다양(0.1~1.0)하게 구성되어 있음.

[ 제품특성 결과]
구분	제조사 및 브랜드	시험결과
		모의 섬도(굵기 D)	무게(g/m²)	두께(mm)
1	이브자리	0.71	746.4	25.12
2	평안(아망떼)	0.95	694.8	27.60
3	엠에이치앤코(모던하우스)	0.95	705.5	18.64
4	다원물산(바자르)	0.78	919.7	31.76
5	더메종(마틸라)	0.83	707.5	34.36
6	코지네스트컴퍼니(레노마홈)	0.73	761.9	21.36
7	동진침장(올리비아데코)	0.83	867.9	37.91

■ (치수 표기) 제품별로 치수 및 기호*의 표기에 차이가 있어 소비자들의 주의가 필요하다.

* 싱글(S)<슈퍼싱글(SS)<퀸(Q)<킹(K)<라지킹(LK)

[ 제품치수 및 기호표기 ]

구분	제조사 및 브랜드	시험 결과
		제품치수(cm)	기호표기
1	이브자리	160x210	S
2	평안(아망떼)	150x200	SS
3	엠에이치앤코(모던하우스)	150X200	S
4	다원물산(바자르)	155x210	SS
5	더메종(마틸라)	150x200	SS
6	코지네스트컴퍼니(레노마홈)	160x210	S
7	동진침장(올리비아데코)	150x200	S

■ (안전성) 전 제품이 pH, 폼알데하이드, 아릴아민, 알러지성 분산염료 등 유해물질에 대한 안전기준*에 적합한 것으로 나타났다.

* 안전기준준수 부속서 1(가정용 섬유제품)

[ 유해물질 시험결과 및 평가 ]

제조사 및 브랜드	결과				평가
	pH	폼알데하이드 (mg/kg)	아릴아민 (mg/kg)	알러지성 분산염료	pH	폼알데 하이드	아릴아민	알러지성 분산염료
이브자리	그레이:6.4 블루:6.3	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
평안(아망떼)	6.4	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
엠에이치앤코 (모던하우스)	6.2	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
다원물산(바자르)	6.4	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
더메종(마틸라)	6.5	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
코지네스트컴퍼니 (레노마홈)	6.5	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
동진침장 (올리비아데코)	6.5	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○

* ○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

■ (내세탁성) 완제품의 세탁 시 변화의 정도를 검사하는 내세탁성* 시험 결과 7개 전 제품이 섬유제품 권장 품질기준**을 충족하였다.

* 세탁에 의한 치수변화율(%), 외관변화, 색상변화, 세탁성 정도

** 소비자원 섬유제품 권장품질기준(2016) 「침구류」

■ (염색성) 염색견뢰도를 확인하기 위한 시험(일광견뢰도, 마찰견뢰도, 물견뢰도, 땀견뢰도)* 진행한 결과, 전 제품이 염색성에 대한 섬유제품 권장 품질기준**을 충족하였다.

* 일광견뢰도: 색소가 파괴되어 색상이 퇴색되는 정도

마찰견뢰도: 염색물을 마찰시켰을 때 염료가 이염되는 정도

물견뢰도: 염색물의 물에 대한 색상의 저항성

땀견뢰도: 염색물의 빛깔이 인체의 땀에 대해 견디는 정도.

** 소비자원 섬유제품 권장품질기준(2016) 「침구류」

< 붙임 1 > 극세사 이불 주요 시험·평가 결과

< 붙임 2 > 극세사 이불 구매 및 사용 시 주의사항

< 붙임 3 > 극세사 이불 종합 결과표

붙임1		극세사 이불 주요 시험·평가 결과

1		시험대상 제품

◦ (브랜드 선정) 소비자 설문조사를 통해 소비자 선호도가 높은 극세사 이불 7개 브랜드를 선정함

* 최근 2년 이내에 극세사 이불을 구입한 남녀소비자 400명(만 20세~59세)을 대상으로 실시한 설문조사(2021년 8월) 결과를 바탕으로 브랜드를 선정함

◦ (제품 선정) 소비자 설문조사 결과를 바탕으로 전문가 자문회의를 거쳐 세부 형태는 단품의 어두운 색, 앞·뒷면이 동일한 천의 S사이즈를 기준으로 극세사 이불을 선정함

* 시험대상은 2020~2021년 생산된 제품으로 한정하였으며, 각 브랜드의 전문매장 및 공식 온라인 브랜드 쇼핑몰에서 구입

[ 시험대상 제품(가나다순) ]

번호	브랜드	사이즈*	제조국	제조사	구입가격** (원/개)
1	바자르	SS(155x210)	베트남	㈜다원물산	49,900
2	마틸라	SS(150x200)	한국	㈜더메종	39,900
3	올리비아데코	S(150x200)	중국	㈜동진침장	35,900
4	이브자리	S(160x210)	한국	㈜이브자리	79,000
5	모던하우스	S(150X200)	중국	㈜엠에이치앤코	53,910
6	레노마홈	S(160x210)	중국	㈜코지네스트컴퍼니	91,800
7	아망떼	SS(150x200)	중국	㈜평안	34,900

* 제품 및 온라인상 표기된 사이즈 기준

** 시료 구입가격 기준(할인 후 가격)

2		시험 항목 및 내용

◦ (사)소비자공익네트워크는 국가공인시험기관에 분석시험을 의뢰하였으며, 시험·평가항목 선정 및 시험방법은 ｢한국소비자원 섬유제품 권장품질기준(2016)｣, ｢전기용품 및 생활용품 안전관리법｣상 안전기준 부속서1(가정용 섬유제품) 등을 토대로 학계, 시험기관 관계자 등의 전문가로 구성된 전문가위원회의 검토를 거쳐 결정하였음

[ 시험·평가항목 및 기준 방법 ]

시험평가 항목			시험표준	시험기준	평가기준
안전성	pH		KS K ISO 3071	4.0~9.0	가정용 섬유제품 (안전기준준수 부속서1)
	폼알데하이드		KS K ISO 14184-1	300mg/kg 이하
	아릴아민		KS K 0147, KS K 0734	30mg/kg 이하
	알러지성분산염료		KS K 0736	기준 없음
내세탁성	치수변화율(%)		KS K ISO 5077:2007(세탁방법: KS K ISO 6330:2012,88)	변화없을것	한국소비자원 섬유제품 권장품질기준
	외관변화		KS K ISO 3759/5077/6330 또는 표시된 세탁방법
	색상변화		KS K ISO-C10응용	4급 이상
	세탁성		KS K ISO 105-C10	4급 이상
염색성	일광견뢰도		KS K ISO 105-B02:2014	4급 이상
	마찰견뢰도		KS K 0650-1	4급 이상
	물견뢰도 (산성/알카리)	변퇴색	KS K ISO 105-E01	4급 이상
		오염
	땀견뢰도 (산성/알카리)	변퇴색	KS K ISO 105-E04	4급 이상
		오염
내구성	봉합강도(N)		KS K ISO 13935-2:2014	98N 이상
	마모강도(회)		KS K ISO 12947-2:2016	20,000 이상
	파열강도(N)		KS K 0350:2017 볼버스팅법	230N 이상
	모우부착(급)		KS K 0740:2019 셀로판테이프법	4급 이상
	필링(급)		KS K ISO 12945-1:2000 필링박스법	4급 이상
기능성	보온율(%)		KS K 0560:2018 B법	기준없음	상대비교
제품특성	모의 섬도(Fineness, D)		전자현미경	1D 이하	절대평가
	무게(g/m²)		KS K 0614:2017	기준 없음
	두께(mm)		KS K ISO 5084:1996	기준 없음
표시사항	혼용률(%)		KS K 0210:2018	제품표시기준	가정용 섬유제품 (안전기준 부속서1 별표9)
	제품규격표시		이불 및 요‘ 제품치수 가로X세로 제품치수허용범위 –3cm .	표시사항 및 표시 방법에 따라 표기되어 있는지 확인

3		시험·평가 결과

가. 보온율(%)

□ 보온율은 극세사 이불의 가장 중요한 기능적 측면으로, 7개 제품을 소비자의 정보력을 높이기 위해 군 침낭 기준*을 준용하여 2단계(상대적 매우 우수, 우수)로 구분함

* 국방규격서-침낭- 「표4. 퀼팅원단의 품질기준」 ‘보온율 75%이상’

※ 소비자의 정보력을 높이기 위해 상대적 평가를 통해 부호화함

[보온율 평가 기준]

구분	기준
상대적 매우 우수★★★	자체적으로 준용한 국방규격서-침낭- 「표4. 퀼팅원단의 품질기준」 보온율 7개 제품의 평균값인 87.1% 이상 제품
우수★★	자체적으로 준용한 국방규격서-침낭- 「표4. 퀼팅원단의 품질기준」 보온율 7개 제품의 평균값인 87.1% 이하 제품

◦ 보온력 시험을 진행한 결과, 다음과 같이 나타남

구분	기준
상대적 매우 우수★★★	다원물산(바자르), 동진침장(올리비아데코)
우수★★	이브자리, 평안(아망떼), 더메종(마틸라), 코지네스트컴퍼니(레노마홈), 엠에이치앤코(모던하우스)

* 시험값을 기호로 표시(상대적으로 매우 우수:★★★, 우수:★★)

[보온율 시험결과]

구분	제조사 및 브랜드	결과	평가
1	이브자리	86.6	★★
2	평안(아망떼)	86.0	★★
3	엠에이치앤코 (모던하우스)	85.4	★★
4	다원물산 (바자르)	90.1	★★★
5	더메종 (마틸라)	86.8	★★
6	코지네스트컴퍼니(레노마홈)	86.2	★★
7	동진침장 (올리비아데코)	88.8	★★★

나. 내구성

□ 외부로부터 가해지는 힘이나 환경인자에 대해 견디는 성능 시험(봉합강도, 파열강도, 마모강도, 모우부착, 필링) 결과, 2개 제품*이 품질기준**에 미흡한 것으로 나타남

* 봉합강도 미흡 : 코지네스트컴퍼니(레노마홈)

파열강도 미흡 : 동진침장(올리비아데코)

** 소비자원 섬유제품 권장품질기준(2016) 「침구류」

[ 내구성 시험결과 ]

구분	제조사 및 브랜드	결과				평가
		봉합강도 (98N이상)	마모강도 (20,000회이상)	파열강도 (230N이상)	모우부착 (4급이상)	봉합 강도	마모 강도	파열 강도	모우 부착
1	이브자리	220	20,000이상	그레이:654.5 블루:443.5	그레이:4.0 블루:4.0	○	○	○	○
2	평안(아망떼)	150	20,000이상	366.5	4.0	○	○	○	○
3	엠에이치앤코 (모던하우스)	200	20,000이상	365.0	4.0	○	○	○	○
4	다원물산 (바자르)	280	20,000이상	469.0	4.0	○	○	○	○
5	더메종 (마틸라)	200	20,000이상	477.0	4.0	○	○	○	○
6	코지네스트컴퍼니(레노마홈)	86	20,000이상	506.0	4.0	△	○	○	○
7	동진침장 (올리비아데코)	210	20,000이상	197.0	4.0	○	○	△	○

* ○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

다. 품질표시사항

(1) 섬유 혼용률

□ 섬유 조성의 구성비를 확인하는 혼용률 시험을 실시하여 극세사 이불에 사용된 섬유의 소재를 파악한 결과, 2개 제품*의 표시 혼용률이 시험 결과와 일치하지 않아 관련 규정**에 부적합한 것으로 나타남

* 엠에이치앤코(모던하우스), 동진침장(올리비아데코)

** 「품질경영 및 공산품 안전관리법」 안전품질표시 부속서1 가정용섬유제품

[ 섬유혼용률 결과]

구분	제조사 및 브랜드	섬유혼용률(%)		평가
		표시	결과
1	이브자리	원단:P100 충전재:P100	원단:P100 충전재:P100	○
2	평안(아망떼)	원단:P100 충전재:P100	원단:P100 충전재:P100	○
3	엠에이치앤코 (모던하우스)	원단:P100 충전재:P100	원단 : P 79.3 / R 20.7 충전재 P : 100	X
4	다원물산(바자르)	원단:P100 충전재:P100	원단:P100 충전재:P100	○
5	더메종(마틸라)	원단:P100 충전재:P100	원단:P100 충전재:P100	○
6	코지네스트컴퍼니 (레노마홈)	원단:P100 충전재P:100	원단:P100 충전재P:100	○
7	동진침장 (올리비아데코)	원단 : P 93.9 / PU6.1 충전재 : P100	원단:P100 충전재P100	X

* P : 폴리에스터, R : 레이온, PU : 폴리우레탄

* ○ : 기준 적합, △ : 기준 부적합

(2) 치수표기

□ 제품별로 치수 및 기호의 표기*에 차이가 있어 제품 선택 시 혼란이 우려되므로 소비자들의 주의가 필요

* 싱글(S)<슈퍼싱글(SS)<퀸(Q)<킹(K)<라지킹(LK)

[ 제품치수 및 기호표기 ]

구분	제조사 및 브랜드	시험 결과
		제품치수(cm)	기호표기
1	이브자리	160x210	S
2	평안(아망떼)	150x200	SS
3	엠에이치앤코(모던하우스)	150X200	S
4	다원물산(바자르)	155x210	SS
5	더메종(마틸라)	150x200	SS
6	코지네스트컴퍼니(레노마홈)	160x210	S
7	동진침장(올리비아데코)	150x200	S

라. 외관검사

□ 육안을 통한 외관검사 결과, 천(구멍)과 완성도(제사처리, 봉제굴곡, 오염, 이중박음)의 결과 7개 제품 중 5개 제품이 결점이 있는 것으로 나타남

제조사 및 브랜드	시험결과		평가
	천*	완성도**	천	완성도
이브자리	-	-	○	○
평안(아망떼)	-	제사처리, 봉제굴곡	○	△
엠에이치앤코(모던하우스)	구멍	-	△	○
다원물산(바자르)	-	-	○	○
더메종(마틸라)	-	제사처리	○	△
코지네스트컴퍼니(레노마홈)	-	제사처리, 오염	○	△
동진침장(올리비아데코)	-	제사처리, 이중박음	○	△

[ 외관검사 시험결과 및 평가 ]

* 천 : 구멍,     ** 완성도 : 제사처리, 봉제굴곡, 이중박음, 오염

※ ○ : 무결점, △ : 결점

마. 안전성

□ 극세사 이불은 피부에 직접 닿는 침구로서 피부에 무해해야 하며, 장시간 사용하므로 안전성이 확보되어야 함

◦ 안전기준준수 부속서 1(가정용섬유제품)의 유해물질 안전요건에 따라 pH, 폼알데하이드, 아릴아민, 알러지성 분산염료 등 유해물질에 대한 안전성을 확인한 결과, 전 제품이 안전기준에 적합함*

* 알러지성 분산염료는 침구류 기준에는 없으나 피부에 직접 닿는 제품사용의 특성을 고려하여, 가정용섬유제품 유해물질안전요건 내의류(50mg/kg 이하)준용하여 시험 분석하였음

[ 유해물질 시험결과 및 평가 ]

제조사 및 브랜드	결과				평가＊
	pH	폼알데하이드 (mg/kg)	아릴아민 (mg/kg)	알러지성 분산염료	pH	폼알데 하이드	아릴아민	알러지성 분산염료
이브자리	그레이:6.4 블루:6.3	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
평안(아망떼)	6.4	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
엠에이치앤코 (모던하우스)	6.2	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
다원물산(바자르)	6.4	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
더메종(마틸라)	6.5	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
코지네스트컴퍼니 (레노마홈)	6.5	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○
동진침장 (올리비아데코)	6.5	불검출	5미만	20미만	○	○	○	○

* ○ : 기준 적합, △ : 기준 부적합

바. 완제품 내세탁성

□ 완제품 세탁 시 변화의 정도를 검사하는 내세탁성* 시험 결과 7개 전 제품이 섬유제품 권장 품질기준**을 충족함

* 세탁에 의한 치수변화율(%), 외관변화, 색상변화, 세탁성 정도

** 소비자원 섬유제품 권장품질기준(2016) 「침구류」

[ 완제품 내세탁성 결과 ]

제조사 및 브랜드	결과				평가
	치수변화율 (%) 가로/세로	외관 변화	색상 (변퇴색/ 자체이염	세탁 (변퇴색/오염)	치수 변화율(%)	외관 변화	색상 (변퇴색/ 자체이염	세탁 (변퇴색/오염)
이브자리	변화없음	변화없음	4-5	4-5	○	○	○	○
평안(아망떼)	변화없음	변화없음	4-5	4-5	○	○	○	○
엠에이치앤코 (모던하우스)	변화없음	변화없음	4-5	4-5	○	○	○	○
다원물산 (바자르)	변화없음	변화없음	4-5	4-5	○	○	○	○
더메종(마틸라)	변화없음	변화없음	4-5	4-5	○	○	○	○
코지네스트컴퍼니 (레노마홈)	변화없음	변화없음	4-5	4-5	○	○	○	○
동진침장 (올리비아데코이베딩)	변화없음	변화없음	4-5	4-5	○	○	○	○

* ○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

사. 염색 견뢰도

□ 염색견뢰도를 확인하기 위한 시험(일광견뢰도*, 마찰견뢰도**, 물견뢰도***, 땀견뢰도****) 진행한 결과, 전 제품 모두 섬유제품 권장 품질기준을 충족한 것으로 나타남

* 색소가 파괴되어 색상이 퇴색되는 정도를 알아보는 것

** 염색물을 마찰시켰을 때 염료가 이염되는 정도를 알아보는 것

*** 염색물의 물에 대한 색상의 저항성을 알아보는 것

**** 땀액에 의해 이염 또는 변색되는 정도를 알아보는 것

[ 염색견뢰도 시험결과 및 평가 ]

제조사 및 브랜드	결과				평가
	일광 견뢰도	마찰 견뢰도 (건/습)	물견뢰도 (변퇴색/오염)	땀견뢰도 (알카리/산성)	일광 견뢰도	마찰 견뢰도 (건/습)	물견뢰도 (변퇴색/오염)	땀견뢰도 (알카리/산성)
이브자리	4-5	4-5	4-5	4-5	○	○	○	○
평안(아망떼)	4-5	4-5	4-5	4-5	○	○	○	○
엠에이치앤코 (모던하우스)	4-5	4-5	4-5	4-5	○	○	○	○
다원물산 (바자르)	4-5	4-5	4-5	4-5	○	○	○	○
더메종(마틸라)	4-5	4-5	4-5	4-5	○	○	○	○
코지네스트컴퍼니 (레노마홈)	4-5	4-5	4-5	4-5	○	○	○	○
동진침장 (올리비아데코)	4-5	4-5	4-5	4-5	○	○	○	○

* ○ : 기준 충족, △ : 기준 미흡

아. 제품특성

□ 모의 섬도(굵기), 무게, 두께를 비교한 결과 아래와 같이 나타났음.

* 모의 굵기(D)는 제품의 사용 용도에 따라 다양(0.1~1.0)하게 구성되어 있음.

[ 제품특성 결과]
구분	제조사 및 브랜드	시험결과
		모의 섬도(굵기 D)	무게(g/m²)	두께(mm)
1	이브자리	0.71	746.4	25.12
2	평안(아망떼)	0.95	694.8	27.60
3	엠에이치앤코(모던하우스)	0.95	705.5	18.64
4	다원물산(바자르)	0.78	919.7	31.76
5	더메종(마틸라)	0.83	707.5	34.36
6	코지네스트컴퍼니(레노마홈)	0.73	761.9	21.36
7	동진침장(올리비아데코)	0.83	867.9	37.91

붙임2		극세사 이불 종합결과표

제조사 및 브랜드	제조국	안전성¹⁾	완제품 내세탁성²⁾				염색성³⁾				내구성⁴⁾					기능성⁵⁾	제품특성⁶⁾			완제품 표시사항⁷⁾		완제품 외관검사⁸⁾		가격⁹⁾
			치수변화	외관변화	색상 변화	세탁성	일광 견뢰도	마찰 견뢰도	땀 견뢰도	물 견뢰도	봉합 강도	마모 강도	파열강도	모우부착	필링	보온율	모의 섬도(1D)	무게 (g/m²)	두께(mm)
																				섬유 혼용률	제품치수	원단	완성도
이브자리	한국	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★★	0.71	746.4	25.12	○	○	○	○	79,000
평안(아망떼)	중국	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★★	0.95	694.8	27.60	○	○	○	△	34,900
엠에이치앤코 (모던하우스)	중국	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★★	0.95	705.5	18.64	x	○	△	○	53,910
다원물산 (바자르)	베트남	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★★★	0.78	919.7	31.76	○	○	○	○	49,900
더메종 (마틸라)	한국	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	★★	0.83	707.5	34.36	○	○	○	△	39,900
코지네스트컴퍼니 (레노마홈)	중국	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	★★	0.73	761.9	21.36	○	○	○	△	91,800
동진침장 (올리비아데코)	중국	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	★★★	0.83	867.9	37.91	x	○	○	△	35,900

1) 안전성(PH, 폼알데히드, 아릴아민, 알러지성 분산염료) : 표시사항 : 기준 적합 : ○,   기준 부적합 : X

2) 완제품 내세탁성 :  기준 충족 : ○ ,   기준 미흡 : △

3) 염색성 :  기준 충족  ○,   기준 미흡 : △

4) 내구성 :  기준 충족  ○,   기준 미흡 : △

5) 기능성 :  자체적 기준 의한 기호 표시 . 상대적으로 매우 우수: ★★★, 우수: ★★

6) 제품특성 : 모의 섬도(굵기)는 숫자가 작을수록 상대적으로 파일이 가늘음.

: 무게는 숫자가 클수록 무게움을 의미 함.

: 두께는 숫자가 클수록 두꺼움을 의미함.

7) 완제품 표시사항 (섬유 혼용률, 제품 치수) : 기준 적합: ○ ,  기준 부적합 : x

8) 완제품 외관검사 : 천(구멍), 완성도(제사처리, 봉제굴곡, 이중 박음, 오염) : 무결점 : ○ ,  결점 : △

9) 가격은 구입당시 가격(할인 후 가격)

붙임3		극세사 이불 구매 및 사용 시 주의사항

□ 극세사 이불 구입 시 철저한 확인 필요

◦ 극세사 이불은 철저한 제품의 품질 마무리처리인 완성도에서 문제점이 많아 온·오프라인에서 구매하는 경우 구입 시 확인이 철저해야 할 것으로 봄.

◦ 제조업체의 의견은 동일한 제품일지라도 무작위로 추출하는 과정에서 품질이 상이할 수 있다고 한 바, 사업자는 유통 및 판매과정에서 동일한 품질을 유지할 수 있도록 생산 공정을 철저하게 해야 할 것이며, 품질관리에 지속적인 관심을 가져야 할 필요가 있음

□ 극세사 이불의 사이즈 표기에 대한 소비자의 확인 필요

◦ 이불의 치수표기는 법적인 강제사항은 아닌 권장사항으로, 브랜드별 사이즈 표기는 제각각이며, 이 때문에 극세사 이불을 구매할 때 소비자의 혼란이 야기될 우려가 있으므로, 제품 선택 시 철저한 확인이 필요함

□ 극세사 이불에 대한 구체적 정보 제공

◦ 소비자들이 극세사 이불 구매 시 모의 굵기, 무게, 두께를 참고하여 개인의 취향에 맞는 합리적 구매를 하는 것이 바람직함

- (사)소비자공익네트워크는 앞으로도 소비자의 권익 증진과 보호를 위하여

현장을 모니터링하고 소비자를 대변하여 앞장 서 운동하겠습니다. -